Tabla 1.0: Pérdida de masa de las monedas en la solución de sudor pH 6.05

| Material | Masa inicial (g) | Masa final (g) | Pérdida de masa total (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moneda A (muestra) | 8,779 | 8,752 | 0,027 |
| Moneda A (contra muestra) | 8,861 | 8,832 | 0,029 |
| Moneda N (muestra) | 7,535 | 7,463 | 0,072 |
| Moneda N (contra muestra) | 7,527 | 7,460 | 0,067 |
| Anillo Moneda N (muestra) | 3,249 | 3,226 | 0,023 |
| Anillo Moneda N (contra muestra) | 3,246 | 3,220 | 0,026 |
| Núcleo Moneda N (muestra) | 4,310 | 4,269 | 0,041 |
| Núcleo Moneda N (contra muestra) | 4,314 | 4,268 | 0,046 |

Tabla 2.0: Potenciales de reducción.

| Tabla de Potenciales de Reducción |
| --- |
| Electrodo | Proceso catódico de reducción | E° (volt) |
| Al3+¦Al | Al3+ + 3e- --> Al | -1,676 |
| Zn2+¦Zn | Zn2+ + 2e- --> Zn | -0,7621 |
| Ni2+¦Ni | Ni2+ + 2e- --> Ni | -0,236 |
| Cu2+¦Cu | Cu2+ + 2e- --> Cu | 0,3394 |
| OH-¦O2 | O2 + 2 H2O + 4e- --> 4 OH- | 0,0414 |